# ARTÍCULO 3 — Muhbat et al. (2026)

## Matriz de Operacionalización

La siguiente tabla presenta las variables del estudio con sus dimensiones e indicadores específicos, derivados del diseño experimental del artículo (co-pirólisis de mezcla de residuos plásticos con variación de temperatura).

| Variable | Definición Conceptual | Dimensiones | Indicadores | Escala / Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable Independiente (VI): Temperatura de co-pirólisis de la mezcla de residuos plásticos (PWM) | Parámetro operativo del reactor de co-pirólisis que determina el grado de degradación térmica de la mezcla PP/PS/HDPE (proporción 1:1:1 en masa) y, con ello, el rendimiento, distribución de fracciones y propiedades fisicoquímicas del combustible líquido obtenido. | 1. Temperatura del reactor de co-pirólisis | Niveles evaluados: 350°C, 390°C, 430°C, 470°C; rango de operación: 350–470°C; modo semi-batch; tiempo de reacción: 40 min; potencia: 3 kW; presión inerte N₂: 101.3 kPa; caudal de purga N₂: 25 L/min; duración de purga: 30 min | °C (variable categórica con 4 niveles) |
|  |  | 2. Composición de la mezcla de plásticos (PWM) | Tipos de plástico: PP (polipropileno), PS (poliestireno), HDPE (polietileno de alta densidad); proporción másica: 1:1:1 (500 g de cada tipo); masa total de alimentación: 1.5 kg; tamaño de partícula: ~3 mm; pretratamiento: limpieza, trituración y secado a 120°C | Categórico / nominal (fijo en todo el experimento) |
|  |  | 3. Configuración del equipo de pirólisis | Reactor de acero inoxidable 304 (volumen: 16 L), calentamiento eléctrico externo resistivo (3 kW), controlador PID, condensador de espiral de cobre con camisa de agua fría (50 L/min), recipiente colector de producto (20 L, acero inox. 304), tanque PVC (250 L), bomba centrífuga (735.5 W) | Nominal (constante experimental) |
| Variable Dependiente (VD): Rendimiento, distribución de fracciones y propiedades fisicoquímicas del aceite co-pirolítico (CPO) | Cantidad y calidad del combustible líquido producido por co-pirólisis de la mezcla PP/PS/HDPE a distintas temperaturas, caracterizada por su rendimiento másico, distribución de fracciones por destilación ASTM y propiedades fisicoquímicas relevantes para su uso como combustible tipo queroseno. | 1. Distribución de productos y rendimiento del CPO | Rendimiento de combustible líquido (wt.%): 58.3% (350°C), 77.6% (390°C), 90.5% (430°C), 95% (470°C); rendimiento de residuo sólido (wt.%): 40%, 20%, 5.4%, 0.3%; rendimiento de gases no condensables (wt.%): 1.7%, 2.4%, 4.1%, 4.7% | % en masa (wt.%) — mayor rendimiento líquido = mejor conversión |
|  |  | 2. Distribución de fracciones por destilación ASTM D86-23a | Fracción nafta (IBP–145°C) en vol.%; fracción queroseno (145–300°C) en vol.%: 31.5%, 35%, 44.5%, 49.5% (máximo a 470°C); fracción DF+HF (>300°C) en vol.%; fracción R+L (residuo + pérdidas por evaporación) en vol.% | % en volumen (vol.%) — mayor fracción queroseno (145–300°C) = mejor calidad de producto objetivo |
|  |  | 3. Valor calorífico y gravedad API | Valor calorífico (ASTM D240-19): 35.8, 37.5, 39.7, 40.5 MJ/kg (todos menores al mínimo ASTM D1655-21c de 42.8 MJ/kg, tendencia creciente con T); gravedad API (ASTM D1298): 37.1°, 39.4°, 50.7°, 60.2° (rango ASTM 30.21°–45.38°; el valor a 470°C lo supera) | MJ/kg; grados API — valores dentro del rango ASTM = conformidad con queroseno comercial |
|  |  | 4. Viscosidad dinámica y punto de inflamación | Viscosidad dinámica (ASTM D445-24): 1.03, 0.88, 0.82, 0.78 mPa·s — todos dentro del rango ASTM D3699-13be1 (0.78–1.9 mPa·s), tendencia decreciente con T; punto de inflamación (ASTM D92-24): 47°C, 38°C, 35°C, 33°C — los valores a 350°C y 390°C cumplen el mínimo ASTM de 38°C; a 430°C y 470°C caen por debajo | mPa·s; °C — conformidad con rangos ASTM D1655-21c y D3699-13be1 de queroseno comercial |

## Estado del Arte

Artículo 3: Liquid Fuel Production by Co-pyrolysis of Plastic Waste Mixture: Influence of Temperature

Author(s): Sajid Muhbat, Saad Nadeem, Farheen Suleman, Maaz Akbar Jatoi, Saud Hashmi, Fahim Uddin

Institución: NED University of Engineering and Technology, Karachi, Pakistán / Universiti Teknologi PETRONAS, Malasia

Revista: Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 70(1), pp. 172–182, 2026 | DOI: 10.3311/PPch.42704

### 1. Estado del arte que hace el autor

Los autores realizan una revisión del estado del arte en co-pirólisis de residuos plásticos. Identifican estudios previos sobre pirólisis individual de plásticos (PP, PE, HDPE, PS, LDPE) y co-pirólisis de mezclas con otros materiales. Se destaca el trabajo de Hegedüs et al. (2024) que co-pirolizó una mezcla de 200 g (20.5% LDPE, 14% HDPE, 20.5% PS, 45.5% PP) a 700°C con tasa de calentamiento de 20°C/min, obteniendo 67% de combustible líquido con 50.3% de fracción gasolina, aunque sin cumplir estándares europeos de gasolina; la adición de etanol mejoró las propiedades. Se menciona también el trabajo de Rahaman et al. (2025) que co-pirolizó PP, PE y mezcla de plásticos municipales e industriales a 480°C, 101.3 kPa, tasa 10°C/min, tiempo 80 min, obteniendo 63% de producto líquido con propiedades similares al diésel comercial, aunque con alta cantidad de fracciones pesadas. Se mencionan trabajos sobre pirólisis de bolsas de LDPE, mezclas de PP/LDPE/HDPE a distintas temperaturas (Papuga et al., Singh et al.), y pirólisis de residuos plásticos municipales. Los autores señalan que no existe estudio previo que haya investigado específicamente la co-pirólisis de la mezcla PP, PS y HDPE en proporción igual 1:1:1 analizando el efecto de la temperatura variable sobre rendimientos, fracciones y propiedades fisicoquímicas del combustible líquido.

### 2. Motivación del autor (críticas a trabajos anteriores)

Los autores identifican tres brechas principales en la literatura. Primera: los estudios previos de co-pirólisis de plásticos utilizan mezclas distintas a la combinación PP/PS/HDPE en proporción 1:1:1, impidiendo comparaciones directas sobre el comportamiento sinérgico de esta combinación específica. Segunda: los trabajos existentes no analizan de forma conjunta el efecto de la temperatura variable sobre el rendimiento, la distribución de fracciones por destilación ASTM y las propiedades fisicoquímicas clave (valor calorífico, gravedad API, viscosidad y punto de inflamación) del aceite co-pirolítico. Tercera: la comparación sistemática con los estándares ASTM para queroseno comercial no ha sido realizada para esta mezcla específica de plásticos, siendo relevante dado que el residuo plástico PP/PS/HDPE representa una parte significativa de los residuos plásticos post-consumo y el combustible obtenido podría sustituir o mezclarse con queroseno convencional.

### 3. Descripción del aporte del autor

Primera investigación que estudia específicamente la co-pirólisis de la mezcla PP/PS/HDPE en proporción 1:1:1 en masa, analizando el efecto de cuatro temperaturas (350, 390, 430 y 470°C) sobre: (1) la distribución de productos (combustible líquido, residuo sólido y gases no condensables), (2) las fracciones del CPO por destilación ASTM D86-23a (nafta, queroseno, DF+HF, R+L), y (3) las propiedades fisicoquímicas del combustible líquido (valor calorífico, gravedad API, viscosidad dinámica y punto de inflamación) comparadas con los estándares ASTM para queroseno comercial. El trabajo aporta evidencia experimental de que la mezcla PP/PS/HDPE produce un combustible tipo queroseno sin contenido de azufre, con rendimiento líquido óptimo del 95% y fracción máxima de queroseno del 49.5% a 470°C.

### 4. Proceso para obtener el aporte

Los experimentos se realizaron en un reactor de pirólisis de acero inoxidable 304 de 16 L de volumen, calentado externamente con elementos resistivos eléctricos (3 kW), con control PID de temperatura. La materia prima (PP/PS/HDPE, 1.5 kg total, proporción 1:1:1) fue recolectada de diversas fuentes, limpiada, triturada a ~3 mm y precalentada a 120°C para eliminar humedad. El sistema operó en modo semi-batch con atmósfera inerte de N₂ (purga a 25 L/min durante 30 min; presión operativa 101.3 kPa). Los productos condensables se recolectaron en un recipiente de acero inox. de 20 L tras pasar por un condensador de espiral de cobre con flujo de agua fría (50 L/min). Se probaron cuatro temperaturas (350, 390, 430, 470°C) con tiempo de reacción de 40 min cada una. Todos los experimentos y pruebas se realizaron por duplicado; si el error fue mayor al 5%, se repitió hasta reducirlo. La caracterización del combustible líquido utilizó los métodos estándar ASTM: D86-23a (destilación), D240-19 (valor calorífico), D1298-12b (gravedad API), D445-24 (viscosidad) y D92-24 (punto de inflamación).

### 5. Proceso para resolver el problema

El problema de la conversión y caracterización del CPO se resolvió mediante: (1) balance de masa de tres fases para cuantificar los rendimientos de combustible líquido, residuo sólido y gases no condensables a cada temperatura; (2) destilación ASTM D86-23a del CPO para separar las fracciones: nafta (IBP–145°C), queroseno (145–300°C), diesel+aceite pesado (>300°C) y residuo+pérdidas; los puntos de ebullición iniciales y finales de la fracción queroseno se definieron según ASTM D3699-18; (3) medición de propiedades fisicoquímicas del combustible total (no de fracciones individuales) usando los métodos ASTM especificados, dado que el objetivo del estudio se restringió al producto líquido total; (4) comparación de todas las propiedades fisicoquímicas con los rangos estándar del queroseno comercial (ASTM D1655-21c y D3699-13be1) para evaluar la viabilidad del CPO como combustible alternativo; (5) análisis de tendencias en función de la temperatura para las cuatro variables dependientes principales.

### 6. Métricas y resultados

El rendimiento del combustible líquido aumentó consistentemente con la temperatura: 58.3% (350°C), 77.6% (390°C), 90.5% (430°C) y 95% (470°C). El residuo sólido se redujo de 40% a 0.3% entre 350°C y 470°C. La fracción queroseno por destilación ASTM alcanzó su máximo de 49.5 vol.% a 470°C (vs. 31.5 vol.% a 350°C). El valor calorífico aumentó de 35.8 MJ/kg a 40.5 MJ/kg con la temperatura, manteniéndose por debajo del mínimo ASTM de 42.8 MJ/kg pero con tendencia convergente. La gravedad API aumentó de 37.1° a 60.2° (rango ASTM: 30.21°–45.38°; los valores a 350°C, 390°C y 430°C cumplen el estándar; el de 470°C lo excede). La viscosidad dinámica disminuyó de 1.03 mPa·s a 0.78 mPa·s, todos dentro del rango ASTM (0.78–1.9 mPa·s para queroseno). El punto de inflamación disminuyó de 47°C a 33°C; solo los valores a 350°C y 390°C superan el mínimo ASTM de 38°C, representando un compromiso entre fracciones ligeras deseables y seguridad de manejo.

### 7. Observaciones y críticas propias

(1) El estudio no analiza el gas no condensable ni el residuo sólido, limitando la comprensión del balance energético total y los subproductos del proceso. (2) El rango de temperaturas investigado (350–470°C) es relativamente estrecho; la ausencia de datos a temperaturas superiores a 470°C impide identificar el punto de inflexión donde el rendimiento líquido comenzaría a disminuir. (3) El valor calorífico del CPO no alcanza el mínimo ASTM para queroseno en ninguna de las temperaturas estudiadas, lo que limita su uso directo sin mezcla o refinamiento adicional. (4) El diseño del reactor (semi-batch, calentamiento eléctrico) no es representativo de procesos industriales continuos, lo que requeriría una evaluación tecnoeconómica antes de la escala. (5) No se realizó caracterización química (GC-MS) del CPO, que habría permitido identificar la composición de hidrocarburos y explicar el mecanismo de las propiedades observadas. (6) Estos resultados son directamente aplicables al diseño de sistemas de valorización de residuos plásticos mixtos (PP/PS/HDPE), abundantes en la fracción de residuos sólidos municipales, para la producción de biocombustibles alternativos libres de azufre.